|  |
| --- |
| **I.Werkstoffbeschreibung** |
|  |
| **Produktname:** | Fußbodenfarbe  |
| **Eigenschaften:** | Verarbeitungsfertige, wasserverdünnbare, einkomponentige Dispersionsversiegelung für innen. Seidenmatt, tritt- und abriebfest sowie leicht zu verarbeiten. Für deckende Anstriche auf nicht befahrenen Bodenflächen mit einfachster Belastung im Innenbereich. Einsetzbar in Nutzräumen wie Keller-, Hauswirtschafts-, Hobbyräumen, Speichern usw.  |
| **Inhaltsstoffe:** | Kunstoffdispersion, Wasser und Additive. |
| **Glanzgrad:** | Seidenmatt |
| **Farbton:** | Betongrau, kieselgrau, hellgrau |
| **Verpackungsgrößen:** | 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L |

|  |
| --- |
| **II. Technische Daten** |
|  |
| **Dichte:** | Ca. 1,2 g/cm³ |
| **Lagerung:** | Kühl, aber vor Frost schützen. Die Lagerzeit beträgt ca. 1 Jahr im ungeöffneten Gebinde. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. |
| **Verbrauch:** | Ca. 100 - 150 ml/m² pro Arbeitsgang ggf. durch Probeauftrag ermitteln. |

|  |
| --- |
| **III. Verarbeitungshinweise** |
|  |
| **Untergründe:** | Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Nicht intakte Beschichtungen restlos entfernen. |
| **Verarbeitung:** | Den Untergrund säubern und fachgemäß vorarbeiten. Emalux Fußbodenfarbe kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Grundanstrich bis ca. 10 % mit Wasser verdünnen. Schlussanstrich unverdünnt auftragen.  |
| **Werkzeugreinigung:** | Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| **Temperaturgrenzen bei der Verarbeitung:** | Nicht unter +5 °C Luft- und Oberflächentemperatur verarbeiten. |
| **Trockenzeit:** | Bei 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 7-9 Stunden oberflächentrocken und begehbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten entsprechend. |

|  |
| --- |
| **IV. Sonstige Hinweise** |
|  |
| **Entsorgung:** | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste gemäß Europäischer Abfallkatalog entsorgen. |
| **Produkt-Code:** | M-DF02 |

Diese Emalux Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und unseren vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Pflicht entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.