| I.Werkstoffbeschreibung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produktname: | Powerweiß ELF |  |
| Eigenschaften: | Powerweiß ELF ist eine geruchsarme, lösemittelfreie Qualitätsfarbe mit extrem guten Verarbeitungseigen-schaften. Powerweiß ELF zeichnet sich durch die sehr hohe Deckkraft, den hohen Weißgrad und der geringen Spritzneigung aus. |  |
| Produkteinstufung nach DIN 13300: | Nassabriebbeständigkeit: Kontrastverhältnis: Glanz: Maximale Korngröße: | Klasse 1 Klasse 1 (bei 8 m²/l) tuchmatt fein |
| Farbton: | Weiß |  |
| Verpackungsgrößen: | 12,5 L |  |

| II. Technische Daten |  |
| --- | --- |
| Dichte: | Ca. 1,52 g/cm³ |
| Lagerung: | Kühl und trocken, jedoch frostfrei. Die Lagerzeit beträgt ca. 1 Jahr im ungeöffneten Gebinde. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. |
| Verbrauch: | Ca. 130-160 ml/m² pro Arbeitsgang ggf. durch Probeauftrag ermitteln. |

| III. Verarbeitungshinweise |  |
| --- | --- |
| Untergründe: | Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Nicht intakte Beschichtungen sind restlos zu entfernen. |
| Auftragsverfahren: | Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten. Airlessauftrag: Spritzwinkel: 40-80°, Düse: 0,021“, Druck: 150 bar |
| Beschichtungsaufbau: | Grund- bzw. Zwischenanstrich: Powerweiß ELF, mit max. 10 % Wasser verdünnt. Schlußanstrich falls erforderlich: Powerweiß ELF, mit max. 5 % Wasser verdünnt. |
| Werkzeugreinigung: | Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| Temperaturgrenzen bei der Verarbeitung: | Mindestens + 5° C Luft- und Untergrundtemperatur. |
| Trockenzeit: | Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte nach 3 - 4 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Trocknungszeiten. |

| IV. Sonstige Hinweise |  |
| --- | --- |
| Entsorgung: | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste gemäß Europäischer Abfallkatalog entsorgen. |
| Produkt-Code: | M-DF01 |

Diese Emalux Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und unseren vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Pflicht entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.