|  |
| --- |
| **I.Werkstoffbeschreibung** |
|  |
| **Produktname:** | Emalux Seidenglanzlatex LF  |
| **Eigenschaften:** | Emalux Seidenglanzlatex LF ist eine hochstrapazierfähige Innenbeschichtung auf Flächen, welche starken Beanspruchungen ausgesetzt sind und leicht zu reinigen sein sollen. Seidenglanzlatex LF ist strukturerhaltend und hervorragend geeignet für Raufaser-, Prägetapeten und Glasgewebe-Wandbeläge zur Betonung der Strukturen durch den schönen Seidenglanz-Effekt.  |
| **Produkteinstufung nach DIN 13300:** | Nassabriebbeständigkeit: Kontrastverhältnis:Glanz: Maximale Korngröße:  | **Klasse 1Klasse 2 (bei 6,5 m²/l)seidenglanzfein** |
| **Farbton:** | Weiß |
| **Verpackungsgrößen:** | 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L |

|  |
| --- |
| **II. Technische Daten** |
|  |
| **Dichte:** | Ca. 1,24 g/cm³ |
| **Lagerung:** | Kühl und trocken, jedoch frostfrei. Die Lagerzeit beträgt ca. 1 Jahr im ungeöffneten Gebinde. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. |
| **Verbrauch:** | Ca. 120 -150 ml/m² pro Arbeitsgang ggf. durch Probeauftrag ermitteln. |

|  |
| --- |
| **III. Verarbeitungshinweise** |
|  |
| **Untergründe:** | Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Nicht intakte Beschichtungen restlos entfernen. |
| **Auftragsverfahren:** | Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten.Airlessauftrag: Spritzwinkel: 50°, Düse: 0,021“, Druck: 150 bar |
| **Beschichtungsaufbau:** | Grund- bzw. Zwischenanstrich:Emalux Seidenglanzlatex LF, mit max. 10 % Wasser verdünnt.Schlußanstrich falls erforderlich:Emalux Seidenglanzlatex LF, mit max. 5 % Wasser verdünnt. |
| **Werkzeugreinigung:** | Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| **Temperaturgrenzen bei der Verarbeitung:** | Mindestens + 5° C Luft- und Oberflächentemperatur. |
| **Trockenzeit:** | Bei 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 3 - 5 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Trocknungszeiten. |

|  |
| --- |
| **IV. Sonstige Hinweise** |
|  |
| **Entsorgung:** | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste gemäß Europäischer Abfallkatalog entsorgen. |
| **Produkt-Code:** | M-DF01 |

Diese Emalux Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und unseren vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Pflicht entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.